ГОСТ 8239-89: Балки двутавровые стальные горячекатаные

Настоящий стандарт устанавливает сортамент горячекатаных стальных двутавровых балок с уклоном внутренних граней полок.

1. Поперечное сечение двутавровых балок должно соответствовать указанному на чертеже.

h - высота балки; b - ширина полки; s - толщина стенки; t - средняя толщина полки; R - радиус внутреннего закругления; r - радиус закругления полки;

Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть 6-12 %.

2. Номинальные размеры двутавровых балок, площадь поперечного сечения, масса и справочные значения для осей должны соответствовать приведенным в таблице.

| N двут. | Размеры | Площадь попер. сечения, | Масса 1 м, кг | Справочные значения для осей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t | R | r |  |  | X - X | Y - Y |
|  | неболее мм |  |  | Ix, | Wx, | ix, | Sx, | Iy, | Wy, | iy, |
|  |  | см2 |  | см4 | см3 | см | см3 | см4 | см3 | см |
| 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 7,0 | 2,5 | 12,0 | 9,46 | 198 | 39,7 | 4,06 | 23,0 | 17,9 | 6,49 | 1,22 |
| 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 7,5 | 3,0 | 14,7 | 11,50 | 350 | 58,4 | 4,88 | 33,7 | 27,9 | 8,72 | 1,38 |
| 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 8,0 | 3,0 | 17,4 | 13,70 | 572 | 81,7 | 5,73 | 46,8 | 41,9 | 11,50 | 1,55 |
| 16 | 160 | 81 | 5,0 | 7,8 | 8,5 | 3,5 | 20,2 | 15,90 | 873 | 109,0 | 6,57 | 62,3 | 58,6 | 14,50 | 1,70 |
| 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 9,0 | 3,5 | 23,4 | 18,40 | 1290 | 143,0 | 7,42 | 81,4 | 82,6 | 18,40 | 1,88 |
| 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 9,5 | 4,0 | 26,8 | 21,00 | 1840 | 184,0 | 8,28 | 104,0 | 115,0 | 23,10 | 2,07 |
| 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 10,0 | 4,0 | 30,6 | 24,00 | 2550 | 232,0 | 9,13 | 131,0 | 157,0 | 28,60 | 2,27 |
| 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 10,5 | 4,0 | 34,8 | 27,30 | 3460 | 289,0 | 9,97 | 163,0 | 198,0 | 34,50 | 2,37 |
| 27 | 270 | 125 | 6,0 | 9,8 | 11,0 | 4,5 | 40,2 | 31,50 | 5010 | 371,0 | 11,20 | 210,0 | 260,0 | 41,50 | 2,54 |
| 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 12,0 | 5,0 | 46,5 | 36,50 | 7080 | 472,0 | 12,30 | 268,0 | 337,0 | 49,90 | 2,69 |
| 33 | 330 | 140 | 7,0 | 11,2 | 13,0 | 5,0 | 53,8 | 42,20 | 9840 | 597,0 | 13,50 | 339,0 | 419,0 | 59,90 | 2,79 |
| 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 14,0 | 6,0 | 61,9 | 48,60 | 13380 | 743,0 | 14,70 | 423,0 | 516,0 | 71,10 | 2,89 |
| 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13,0 | 15,0 | 6,0 | 72,6 | 57,00 | 19062 | 953,0 | 16,20 | 545,0 | 667,0 | 86,10 | 3,03 |
| 45 | 450 | 160 | 9,0 | 14,2 | 16,0 | 7,0 | 84,7 | 66,50 | 27696 | 1231,0 | 18,10 | 708,0 | 808,0 | 101,00 | 3,09 |
| 50 | 500 | 170 | 10,0 | 15,2 | 17,0 | 7,0 | 100,0 | 78,50 | 39727 | 1589,0 | 19,90 | 919,0 | 1043,0 | 123,00 | 3,23 |
| 55 | 550 | 180 | 11,0 | 16,5 | 18,0 | 7,0 | 118,0 | 92,60 | 55962 | 2035,0 | 21,80 | 1181,0 | 1356,0 | 151,00 | 3,39 |
| 60 | 600 | 190 | 12,0 | 17,8 | 20,0 | 8,0 | 138,0 | 108,00 | 76806 | 2560,0 | 23,60 | 1491,0 | 1725,0 | 182,00 | 3,54 |

Примечания:

- Площадь поперечного сечения и масса 1 м двутавровой балки вычислены по номинальным размерам; плотность стали принята равной 7,85 г/см3.

- Величины радиусов закругления, уклона внутренних граней полок, толщины полок, указанные на чертеже и в таблице, приведены для построения калибров и на готовом прокате не контролируется.

- В таблицах используют обозначения:

  - I - момент инерции;

  - W - момент сопротивления;

  - S - статический момент полусечения;

  - i - радиус инерции.

- Двутавровые балки размерами от № 24 до № 60 не рекомендуется применять в новых разработках.

3. По точности прокатки двутавровые балки изготовляют:

- повышенной точности - Б,

- обычной точности - В.

4. Предельные отклонения по размерам и форме поперечного сечения двутавровых балок должны соответствовать приведенным в таблице.

b1 - ширина укороченного фланца; b2 - ширина удлиненного фланца; D - перекос полки; f - прогиб стенки;

| Параметр двутавровой балки, показатель качества | Размер | Предельные отклонения при точности прокатки |
| --- | --- | --- |
|  |  | повышенной | обычной |
| Высота h | До 140 включ. |  | + 2,0 |
|  | » 140 » 180 » | +2,0 | +2,5 |
|  | » 180 » 300 » |  | +3,0 |
|  | » 300 » 360 » | +3,0 | +3,5 |
|  | » 360 » 600 » | +4,0 | +4,0 |
| Ширина полки b | До 73 включ. |  | +2,0 |
|  | » 73 » 90 » | +2,0 | +2,5 |
|  | » 90 » 135 » |  | +3,0 |
|  | » 135 » 155 » |  | +3,5 |
|  | » 155 | +3,0 | +4,0 |
| Толщина полки t* | До 7,5 включ. | -0,4 | -0,7 |
|  | » 7,5 » 8,9 » | -0,5 | -0,7 |
|  | » 8,9 » 10,7 » | -0,6 | -0,8 |
|  | » 10,7 » 12,3 » | -0,7 |  |
|  | » 12,3 » 14,2 » | -0,8 | -1,0 |
|  | » 14,2 » 15,2 » | -0,9 |  |
|  | » 15,2 | -1,0 | -1,2 |
| Перекос полки  при ширине b | От 55 до 190 включ. | Не более 0,0125 b | Не более 0,02 b |
| Отклонение от симметричности =(b1-b2)/2 | До 73 включ. |  | 2,0 |
|  | » 73 » 90 » | 2,0 | 2,5 |
|  | » 90 » 135 » |  | 3,0 |
| при ширине b | » 135 » 145 » |  | 3,5 |
|  | » 145 | 3,0 | 4,0 |
| Длина | До 8 м включ. | +40 | +40 |
|  | » 8 м | К допуску +40 прибавлять по 5 мм на каждый метр длины » 8 м | +80 |

* Плюсовые отклонения ограничиваются предельными отклонениями по массе.

5. Прогиб стенки (f) не должен превышать 0,15.

6. Кривизна двутавровой балки не должна превышать 0,2% длины.

7. Притупление наружных кромок полок двутавровых балок повышенной точности не должно превышать 2,2 мм, для двутавров обычной точности - не контролируется.

8. Профили изготавливают длиной от 4 до 12 м:

  мерной длины;

  кратной мерной длины;

  номерной длины. 

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление двутавровой балки длиной свыше 12 м.

9. Отклонения по массе 1 м двутавровой балки не должны превышать плюс 3, минус 5%.

По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по массе без контроля толщины полок и стенки двутавра не должно превышать плюс 3, минус 3% для двутавров до № 16 и плюс 2,5, минус 2,5% для двутавров свыше 16.

10. Размеры и геометрическую форму контролируют на расстоянии не менее 500 мм от торца двутавра.

Высоту двутавровой балки контролируют в плоскости Y-Y.

Балка двутавровая и швеллер относится к разряду сортового проката. Балка и швеллер изготавливаются согласно техническим условиям:

- балка - по ГОСТ 535-88  ;

- швеллер стальной горячекатаный - по ГОСТ 535-88  ;

- швеллер стальной гнутый - по ГОСТ 11474-76  .

Сортамент балки и швеллера соответствует:

Двутавровая балка с уклоном внутренних граней:

- балка обычная - ГОСТ 8239-89  ;

- балка специальная - ГОСТ 19425-74 ;

балка двутавровая с параллельными гранями полок - ГОСТ 26020-83   и СТО АСЧМ 20-93 Нижнетагильского металлургического комбината;

швеллер стальной горячекатаный:

- швеллер обычный - ГОСТ 8240-89 ,

- швеллер специальный для автомобильной промышленности - ГОСТ 19425-74 , швеллер специальный для вагоностроения - ГОСТ 5267.1-90 ;

швеллер стальной гнутый:

- швеллер равнополочный - ГОСТ 8278-89 ;

- швеллер неравнополочный - ГОСТ 8281-80 .